## Slide 1
自旋解耦文献调研报告
刘润泽
23/10/14

## Slide 2
目录
1，Capasso：任意入射正交偏振态相位独立调控
2，任意入射正交偏振态振幅独立调控

## Slide 3
1，Capasso：任意入射正交偏振态相位独立调控

## Slide 4
1，Capasso：任意入射正交偏振态相位独立调控
正交偏振态相位独立调控
传输相位
几何相位
场局域在纳米柱内部，基本无相邻微元耦合；二重对称性使得两垂直方向有效折射率有差异
旋转微元结构导致快轴（进动轴）旋转，庞加莱球上偏振转换对应不同的轨迹

## Slide 5
J. N. Damask, Polarization Optics in Telecommunications (Springer, 2005).
1，Capasso：任意入射正交偏振态相位独立调控
光入射到双折射晶体的过程在庞加莱球上体现为以为旋转轴的斯托克斯矢量进动，其中旋转轴方向由快轴角度有关

## Slide 6
1，Capasso：任意入射正交偏振态相位独立调控
波片相对于x轴夹角为
From: SupplementaryMaterial

## Slide 7
1，Capasso：任意入射正交偏振态相位独立调控
与快轴只有两个交点

## Slide 8
1，Capasso：任意入射正交偏振态相位独立调控
相反手性
相对于平面对称的两个斯托克斯矢量
这个地方还没有很理解
这里的几何相位如何作用于非圆偏振正交态？
关于对称的两个斯托克斯矢量其分量相反，意味着两个态的相反
快轴可以在任意位置，进而可以对任意偏振态调控

## Slide 9
1，Capasso：任意入射正交偏振态相位独立调控
入射偏振态
出射偏振态
输出偏振态为反转手性
琼斯矩阵

## Slide 10
1，Capasso：任意入射正交偏振态相位独立调控
比较方形与椭圆型纳米柱的性能
有两个正交对称轴的微元结构
X偏振入射，
图中为

## Slide 11
1，Capasso：任意入射正交偏振态相位独立调控
全息实验效果图
不同的正交偏振态入射（不局限于圆偏和线偏）
对正交态编码不同的相位梯度，实现分束器
正交偏振态在庞加莱球上处于对角点

## Slide 12
2，任意入射正交偏振态振幅独立调控
动机
先前的超构表面全息通过调制入射光波的相位，进而在傅里叶平面上实现对应的全息图，这样最终的透射效果还会被后面的傅里叶透镜影响
Metasurface
Collimating
lens
Fourier
Lens
为了直接对正交偏振态的振幅进行独立调制，借助不同微元相位差与振幅之间的映射关系来实现该目标，如此便无需后面的傅里叶透镜，超构表面直接的透射场便是所需要的
Detector
laser

## Slide 13
2，任意入射正交偏振态振幅独立调控
两结构微元造成的
光场相位调制效应
微元结构总透射场
透射场强度
由此可知不同微元透射相位差与总强度之间存在映射关系，即可以通过该相位差的任意控制来对总强度来进行调制

## Slide 14
2，任意入射正交偏振态振幅独立调控
这部分与第一篇论文一致，输出态为相反手性
将相位用强度的函数描述出来

## Slide 15
2，任意入射正交偏振态振幅独立调控
假设入射的是左右旋圆偏振光
对应传输相位
对应几何相位的旋转角

## Slide 16
2，任意入射正交偏振态振幅独立调控

## Slide 17
2，任意入射正交偏振态振幅独立调控
实验光路及现象

## Slide 18
将传统方法与非厄米超表面解耦比较，后者似乎在偏振转化效率与衍射效率方面还没有做到很高的水平（也可能是由于该篇sicence仅作为proof of concept）

## Slide 19
THANK YOU